化妆品专用二氧化钛

近年来，氟利昂气体的随意排放引起臭氧层破坏，有一种学说认为臭氧层减少10％将使达到地球表面的紫外线B波增加20％，从而使皮肤癌的发病率增长30％，因此，对研制紫外线防护剂的要求日益强烈，以往使用有机成分的物质作为紫外线吸收剂，但是存在诸如为了尽可能保护皮肤不接触紫外线而在提高添加量之后会增加发生光致癌症(受到光的照射后该物质与皮肤发生作用导致皮肤癌)的可能性，以及产生化学过敏等问题。

任何二氧化钛都具有一定的吸收紫外线能力，及优异的化学稳定性、热稳定性、无毒性等性能。超细二氧化钛由于粒径更小(呈透明状)，活性更大，因此吸收紫外线的能力更强。此外，如消色力、遮盖力、清晰的色调、较低的磨蚀性和良好的易分散性，决定了二氧化钛是化妆品中应用最广的无机原料。根据其在化妆品中的功能不同，可选不同品质的二氧化钛。

1 化妆品专用钛白

利用钛白的白度和不透明度这两种性能，可使化妆品的颜色范围很宽广，钛白作为一种白色添加剂时，主要用锐敏型钛白；但考虑到遮盖力和耐晒时，还是应采用金红石型钛白为好。化妆品专用的钛白，纯度要求高，对有害杂质的含量要求甚严。

钛白由于具有高遮盖力，可用于粉饼及粉底霜中，只需相对少量的钛白，便可遮住皮肤的颜色。且由于二氧化钛不透明度高的特点，可用于制造护肤霜，以便使入射光中的紫外线成分能被二氧化钛所屏蔽(散射或吸收)，从而保护了皮肤，免受紫外线的侵害，亲脂肪的钛白还可以用于唇膏中，它是使嘴唇上形成的唇膏具有红色和产生遮盖力最有效的白色颜料。

2、超细二氧化钛

超细二氧化钛在阻挡紫外线、透过可见光以及安全性方面具有一般化妆品原料所不具备的许多优良特性和功能。

超细二氧化钛既能散射紫外线(波长200nm—400nm)，又能吸收紫外线，故其屏蔽紫外线的能力极强，可作为优良的防晒剂，用于制造防晒系列化妆品。

由于超细二氧化钛呈透明状，可用来制造透明的护肤霜，这种护肤霜膏体细腻，具有自然肌肤感觉，目前在日本等国非常流行。

日本东光兴产公司利用该公司开发的气相水解技术，制造出超细二氧化钛系列产品。

3 光致变色二氯化钛

光致变色是指由于光线照射使物质颜色改变，照射一终止，物质又恢复到原来的颜色。

锐钛型水合二氧化钛中加入微量氧化铁，在750℃—885℃范围内于大气中煅烧，即可制得光致变色的二氧化钛。将这种二氧化钛用于粉底霜中，这种化妆品涂在皮肤上，在室外太阳光照射下是一种颜色，回到室内又变成另一种颜色，使在室内外均得到自然的化妆效果。

4 钛黑

现在黑色化妆品中所用的碳黑，具有黑度高，着色力强等优点。但它是疏水性的物质，在水中难以分散。另据报道其含有3，4-苯并芘等致癌物质。日本已开始采用一种新的黑色粉末颜料，即用二氧化钛经还原制成低价氧化钛黑色颜料。低价氧化钛和氮氧化钛统称为钛黑。

用高纯度二氧化钛为原料，在氨气中还原可得到氮氧化钛黑色颜料。由于生产过程中未带入对人体有害的杂质，因此，该法制备的钛黑安全无毒，适用于化妆品中的黑色颜料，如生产眉笔、睫毛膏等。

5 肤色二氧化钛

化妆品行业的发展，加大了对二氧化钛的需求量。由于二氧化钛着色力极低，大量颜料的加入，致使用二氧化钛制造的膏状化妆品在受热后，颜料与膏体分离，影响了化妆品的使用性能。将二氧化钛制成肤色粉末，生产中不需另加颜料。

用高纯度二氧化钛加入几种微量金属氧化物，在800℃—1000℃下于大气中燃烧，即可制得肤色二氧化钛，由于煅烧过程，金属离子固熔到二氧化钛晶格中，在酸、碱中均不溶出，产品对人体安全无害。

由于这种二氧化钛本身显肤色，化妆品厂家在生产中不需另加颜料，避免了大量色素加入对人体造成危害，同时也避免了化妆品久放后，色素析出。肤色二氧化钛所用原料为高纯度二氧化钛，对紫外线具有一定的吸收能力，可作为一种防晒化妆品原料。用肤色二氧化钛制备的粉底霜，可掩盖皮肤的斑点，获得自然肌肤的效果。

随着人们生活的提高，对化妆品的需求量的加大，就会消费更多的化妆品级二氧化钛。另外，随着人们科学知识水平和自我保护意识的提高，人们越来越强烈要求制订有关法规，防止以普通二氧化钛替代化妆品级二氧化钛，最近美国和日本均颁布了新的化妆品规定，规定防晒系列化妆品(面霜、粉底霜、粉饼、口红等)必须用高品质(食品级)的专用二氧化钛微粉，因此，开发化妆品专用二氧化钛是大有前途的。